|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 說 明 | ： | 環氧AB膠ET-690是由無溶劑型環氧樹脂與硬化劑所構成的兩液型批土，適用於結構修補填縫用材料。 |
| 特 性 | ： | 1. 不含溶劑、100% 固形份。
2. 高機械強度、對混凝土有良好的接著強度。
3. 硬化收縮率小、不易開裂。
4. 施工容易、好刮批、不垂流。
 |
| 用 途 | ： | 1) 矽酸鈣板、石膏板、木材、磁磚、大理石之接縫。2) 建築結構牆壁及地板裂縫之修補。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (ET-690A)：淡綠色膏狀固化劑 (ET-690B)：灰白色膏狀 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 1：1 (重量比或體積比) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 4 kg 裝固化劑 4 kg 裝 |
| 施 工 方 法 | ： | 1. 確認施作區域完全乾燥，並且清除表面的灰塵。
2. 將主劑與固化劑依重量比或體積比混合，攪拌至呈單一顏色為止。
3. 以刮板直接刮取攪拌均勻之AB 劑進行填縫並刮平。
 |
| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2 小時 (25℃)堅結時間 4 小時 (25℃) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限6個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | 1. 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。
2. 施工場所須避免火源以及密閉作業。
3. 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。
4. 混合液請於可使用時間內使用完畢。
5. 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。
 |