| 說 明 | ： | 壓克力彈性水泥防水材是由水性特殊複合高分子 (AC-009ML) 與精選的無機骨材所組成的雙組份產品，混合固化之後形成具有耐水性、耐久性的強韌塗膜。 AC-009ML為水性乳化樹脂，具有無臭、無毒的特性；搭配無機骨材所形成的防水膜強韌且具有彈性，高強度的特性。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性材料無溶劑氣味，無公害引火之虞。 - 與混凝土接著力佳。 - 塗膜具彈性與柔韌性。 - 具密著性與防水性質。 - 具有耐候效果。 |
| 用 途 | ： | 外牆、屋頂、浴室、中庭花園、地下室外壁等夾層防水工程。 NG W-500、NG-200、NG-300的整平層。 |
| 基本性狀 | ： | 雙組份包裝 水性樹脂：乳白色黏稠液體 無機骨材：原色與黑色 |
| 施 工 方 法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。 - 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗NG W-P。 - 水性樹脂與無機骨材依照重量配合比例混合，重量配合比例為18公斤：25公斤，使用手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。 - 以滾筒或鏝刀塗佈。 - 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。 - 兩道的塗佈間隔時間為1小時。 |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 1小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 1.0 kg/m2 (平面一道塗佈) 0.5 kg/m2 (垂直面一道塗佈) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 水性樹脂18 kg 包裝 無機骨材25 kg 包裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 並且儲存時要密封妥當， 若接觸空氣會自行固化，請特別注意。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 避免在氣溫10℃以下施工。 - 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |