| 說 明 | ： | NG W-560是採用高分子水性PU樹脂與橡膠共聚合樹脂乳液與精選的無機骨材混練而成，以單組份型態供應，開桶即可使用，本產品不含瀝青成分，故使用滾輪不易膠結。 NG W-560具有良好的作業性，直接滾塗即可固化，固化後形成一層具有高彈性、高抗拉強度、高接著力的塗膜。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性單組份，施工容易。 - 塗膜具彈性、柔韌性與抗裂性。 - 具密著性與防水性質。 |
| 用 途 | ： | 屋頂、牆面之防水。 樓層接縫、鋁窗四周。 浴廁、廚房之夾層防水。 |
| 基本性狀 | ： | 單組份 灰色、黑色黏稠液體 |
| 塗膜基本物性 | ： | 抗拉強度 ~15 kgf/cm2 伸長率 ~ 1500 % 固成份 ~75±2% |
| 施 工 方 法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。 - 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗AC-017。 - 以滾筒、毛刷全面塗佈兩道。 |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2小時 (25℃) 塗裝間隔 6小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 1.0~1.2 kg/m2 (二道塗佈量) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 18 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 並且儲存時要密封妥當， 若接觸空氣會自行固化，請特別注意。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 避免在氣溫10℃ 以下施工。 - 避免在濕度大於 80% 以上施工。 - 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |