| 說明 | ： | NGW-847止水灰泥是一種以水泥為基材的水硬性複合材料，具有速硬、高早強的特性，可立即阻止混凝土之版牆等因裂縫、蜂窩所引起之滲水、湧水。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 瞬間止漏水。 - 快速硬化(2 ~ 3 分鐘)。 - 硬化後體積不收縮，結構強度高。 - 不含金屬物質，不會生锈或腐蝕。 - 在水中亦可凝固。 |
| 物理性質 | ： | 顏 色; 淺灰色. 基 材; 波特蘭I 型水泥. 效 能; 快速硬化. 假比重; 1. PH值; 11. 氯含量; 無. 測試結果 ( 壓縮強度ASTM C109 ). 30分鐘; 1天; 7天; 24天. 56 kg/cm2; 216 kg/cm2; 366 kg/cm2; 427 kg/cm2. |
| 適用範圍 | ： | - 建築物之混凝土或磚牆因裂縫而漏水或滲水之阻塞。 - NGW-847止水灰泥，可用於混凝土表面缺隙或裂痕之修補。 - NGW-847，可作為錨栓固定材，管道涵管四週之密封材。 |
| 使用說明 | ： | - 將裂縫或孔洞之深度及寬度加大些（約1.5～2公分）。 - 採用下切法或方形切法，不要用V切法。 下切法; 方形切法; V切法. - 用水或高壓空氣將粉塵及碎石清除乾淨。 - NGW-847止水灰泥，用水調和成膏泥狀的稠度（用水量約25%）。 - 用力將膏泥狀之NGW-847塞進裂縫或孔洞。使用時儘量少揉動。 - 在較大水壓之漏水處，將調和好的NGW-847放在手中或鏝刀上等到其發熱時，用力塞入開口處，不可將手或鏝刀很快移開。 |
| 建議塗佈量 | ： | - 配合比例 NGW-847 ：水 = 100：32 - 1kg之NGW-847止水灰泥，約可填補600 cm3 |
| 包 裝 量 | ： | 每桶 20kg |
| 注 意 事 項 | ： | - NGW-847的凝固和氣溫的高低有關，溫度越高，凝固愈快，反之則愈慢。 - 溫度特別高時，可利用冰水調合以延緩凝結時間。 - 每次調合的量約2～3分鐘的使用量。 - NGW-847請儲放在乾燥地方。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |