| 說 明 | ： | WPU-600是由水性樹脂、色粉和填料，所組成的單組份塗料， 其塗膜有低光澤的效果，高抗劃傷性、耐磨耐刮、並且耐水性佳、耐候性優。 由於是水性材料組成，所以對一些顏色有局限性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | ： | - 水性材料無溶劑氣味，低VOC排放。 - 塗膜具有啞光的效果。 - 良好的耐磨性、防滑性。 - 耐水性好、耐候性好。 |  |  |  |
| 用 途 | ： | 應用在建物的外牆、水泥牆、屋頂的外表塗裝。 |  |  |  |
| 基本性狀 | ： | 單組份液體。 白色、灰色、綠色。 |  |  |  |
| 施工方法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。 - 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗AC-098。 - 以滾筒或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。 - 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。前後二道的塗刷方向要互相垂直，綿密交疊的纖維聯結網讓水份隔離效力更強。 |  |  |  |
| 施工條件及限制 | ： | - 控制一道塗膜的塗佈量，膜厚最好在0.2mm以下，若是塗膜太厚則必定會有龜裂狀況發生，必須注意控制膜厚。 - 稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化及漆膜龜裂等問題。 - 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。 - 完成塗刷 7天內，切勿在漆膜表面踐踏或放置物品，以免造成漆膜損傷，影響防水功能。 - 合適施工的基層表面溫度為15~30℃，施工的環境溫度為15~30℃，施工的空氣濕度為30~80%，並且在固化過程中，環境溫度不得低於15℃，基層的表面溫度必須高於露點3℃以上，以降低冷凝風險，造成漆膜容易龜裂。 |  |  |  |
| 乾燥時間 |  |  | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 塗裝間隔 24小時 (25℃) |  |
| 完全固化時間 |  |  | ： | 14天 (25℃) |  |
| 建議塗佈量 |  |  | ： | 0.2 kg/m2 (一道滾塗) |  |
| 包 裝 量 |  |  | ： | 18 kg 裝 |  |
| 儲存安定性 |  |  | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。並且儲存時要密封妥當，若接觸空氣會自行固化，請特別注意。 |  |
| 注 意 事 項 |  |  | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |  |