| 說 明 | ： | 水普瑪PU防水材PPUM-202是屬於二液型聚氨酯鏝塗系統，具有韌性與彈性、防水、止漏效果極佳的防水材料。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 防水性優、附著力強、伸長率好。 - 容易施工、不易破壞、適合各種建築物。 - 耐候(除了塗膜黃變之外)、耐水、耐藥品性均佳。 - 固化養生之後的塗膜無公害或汙染顧忌。 |  |
| 用 途 | ： | 高樓、廠房、倉庫、公寓之屋頂防水、防漏、防熱。 空中花園、地下室、浴室、游泳池等底層防水處裡。 各種建築物牆壁之防水。 |  |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (PPUM-202A)：有綠色以及黑色黏稠液體 固化劑 (PPUM-202B)：淡黃色液體 |  |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 2：1 (重量比) |  |
| 可使用時間 | ： | (25℃) | ～30分鐘 |
|  |  | (20℃) | ～50分鐘 |
|  |  | (12℃) | ～80分鐘 |
| 施 工 方 法 | ： | - 素地地面要求乾燥、堅實、平整為原則，排水口與裂縫應事先進行填補。 - 水泥素地先以PU底漆進行全面性塗佈。 - 主劑與硬化劑混合時，請以手提式電動攪拌機採低速攪拌(600 rpm)，將材料攪拌3~ 5分鐘直至均勻，攪拌過程中應避免攪入大量空氣。 - 水普瑪PU防水材主劑與硬化劑的混合比例為2：1，若未整組使用時，請精準秤重後再進行混合使用。 - 水普瑪PU防水材PPUM-202每組30㎏，若施工厚度 2mm，可塗佈約12m2；施工厚度達3㎜，可塗佈約8m2，若要達最佳的防水效果，防水材的塗膜厚度要達 2㎜以上。 |  |

| 施 工 方 法 | ： | - 施工時採以鋸齒狀鏝刀進行塗佈，施作的過程中應注意膜厚的均勻與消泡。攪拌混合後可操作的時間為30分鐘(25℃)，請儘速施作，避免造成膜厚不均與接著不良之現象。 - 若使用一半而未混合之材料，請密封完全，並儘快用完。 |
| --- | --- | --- |

| 建議塗佈量 | ： | 2.5～3.5 kg/m2 。 |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 20 kg 裝 固化劑 10 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 未經使用的包裝桶儲存在乾燥環境以及溫度在15℃～25℃之間，可以保存6個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 固化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |