| 說 明 | ： | 百萬地坪膠為三組份可施作厚度的水性環氧自流平樹脂砂漿。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 水性材料，環境友善。 - 具有良好的自流平性能。 - 具有良好的成膜性及耐水性。 - 具有良好的機械強度與硬度。 - 可搭配油性環氧樹脂。 |
| 用 途 | ： | 適用於普通至中等荷重的停車場，以及有耐磨要求的商場、展覽館等室內外地坪，以及戶外的施工場地。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (百萬地坪膠A1)：白色乳液 固化劑 (百萬地坪膠B1)：乳黃色乳液 膠 粉 (百萬地坪膠膠粉)：米白色粉末狀(有白色和水泥色兩種) |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑：膠粉 ＝ 1：1：10 (重量比) 底 漆：建議搭配使用WP-33或SW-P |
| 施 工 方 法 | ： | - 在混合之前，將主劑充份搖晃均勻，至少搖晃30秒。 - 主劑與固化劑依重量配合比秤重，以手持式電動攪拌機充分攪拌均勻，混合時間約2~3分鐘。 - 加入骨材混合，攪拌時間約3分鐘。 - 以鋸齒鏝刀及脫泡滾筒施作。 - 24小時打磨之後，方可搭接環氧樹脂面漆。 |

施  工  工  序：

| 底漆 | 砂漿層 | 密封層 | 有色層 | 罩面層 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-33或SW-P 0.2kg/m² | 百萬地坪膠 5.0kg/m² | 二萬地坪膠 0.2kg/m² | SW-R 0.4kg/m² | CT-W 0.2kg/m² |

| 施工條件 及限制 | ： | - 施工的環境溫度為10~30℃，施工的空氣濕度為20~80%，並且在固化過程中，環境溫度不得低於10℃。 - 基層的表面溫度必須高於露點3℃以上，以降低冷凝風險! - 保持施工場所的通風。 |
| --- | --- | --- |
| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 24小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 施工厚度2.5mm 施工用量5 kg/m2 |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 5 kg 裝 固化劑 5 kg 裝 膠 粉 50 kg (25kg X 2袋) |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |