| 說 明 | ： | RF-1227-1紋理造型漆是由水性複合高分子樹脂配合優質天然石粉混練而成的水性厚漿型塗料，以單組份型態供應，開桶即可使用。具有良好的作業性，可直接噴塗於施工的基材，接觸空氣就能自行固化。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 不受基面造型影響適合多種基面，可隨建物造型任意塗裝。 - 噴點自然圓潤，能為平坦的牆面點綴出高雅的質感。 |
| 用 途 | ： | 於建築物室內及室外各式新舊牆面、水泥砂漿面及各種基面裝飾塗裝。 |
| 基本性狀 | ： | 單組份，白色黏稠厚漿狀。 |
| 施 工 方 法 | ： | - 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其 它污染物，應先清除乾淨。 - 可外加2%~5%的水稀釋後使用，以噴塗塗佈。 |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 塗裝間隔 18小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 約 1.5kg/m2 (一道噴塗) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 25 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | - 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 - 並且儲存時要密封妥當， - 若接觸空氣會自行固化，請特別注意。 |
| 注 意 事 項 | ： | - RF-1227-1耐水但不防水，需再施作水性面漆保護。 - 塗裝基面應十分乾燥(含水率10%以下，PH值10以下)。 - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。 - 合適施工的基層表面溫度為15~30℃，施工的環境溫度為15~30℃，施工的空氣濕度為30~80%，並且在固化過程中，環境溫度不得低於15℃，基層的表面溫度必須高於露點3℃以上，以降低冷凝風險，造成漆膜容易龜裂。 |

包  裝 規 格：25kg/桶