| 說 明 | ： | AES屬於溶劑型環氧薄塗系統，主要適用於地坪施工的面塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 1) 塗膜具有特殊織紋表面，可以達到止滑功用。 2) 與撒砂工法比較，塗膜表面較容易清潔。 3) 塗膜具有較低的光澤度。 4) 良好的機械強度與耐水性。 |
| 用 途 | ： | 食品廠、走道、停車場與車道，需要止滑效果的場地使用。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (AES-A)：各色黏稠液體 固化劑 (ES-B)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 4：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | 1) 先將固化劑倒入攪拌桶中，再將主劑依配合比倒入，主劑請勿沾到攪拌桶壁。 2) 以滾筒塗佈。 3) 也可以先用平板鏝刀刮批再以滾筒塗佈。 4) 另一位施工人員拿乾淨的滾筒穿釘鞋進去修飾，這樣可以將積料部份除掉，塗膜就會比較均勻。 |
| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 8小時 (25℃) 塗裝間隔 16小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | 0.12 kg/m2 (一道滾塗) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 12 kg 裝 固化劑 3 kg 裝 |
| 注 意 事 項 | ： | 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2) 施工場所須避免火源以及密閉作業。 3) 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 4) 混合液請於可使用時間內使用完畢。 5) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料， 若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗， 若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |