| 說 明 | ： | 導電型底塗ASP-W是屬於水性環氧薄塗系統，主要適用於防靜電地板的導電底塗鋪設。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性材料，低VOC排放。 - 與一般環氧中塗的接著性佳。 - 良好的導電效果。 |
| 用 途 | ： | - 半導體、電子機器、精密光學設備、醫藥品及食品的無塵室地板。 - 電腦室、手術室的地板。 - 化學品倉儲、彈藥庫等儲存場所。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (ASP-WA)：乳白色液體 固化劑 (ASP-WB)：黑色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 4：10 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 由於主劑是以乳膠顆粒懸浮在水中，儲存時乳膠顆粒會傾向沉澱在包裝桶的底部，因此在使用之前，主劑要搖晃均勻。 - 將主劑倒入固化劑桶中，以手持式電動攪拌機攪拌約2分鐘，讓材料充分混合均勻。 - 施工工法以滾筒塗佈為主。 - 特別要求水性導電底塗ASP-W滾塗2道，可以得到較均勻的導電效果，減少防靜電流展面塗完成面的盲點產生。 - 導電底塗的完成面應該是具有啞光的效果，這樣的塗膜表面可以幫助穩定防靜電流展面塗的電阻值。 - ASP-W因為是水性材料，當施工溫度低於10℃時或濕度高於85%時，不可以施工。 - 施作水性導電底塗ASP-W時必須要強制通風，要確認導電底塗塗膜完全收水，才可以施作無溶劑型防靜電流展面塗ASF。如果ASP-W塗膜的含水率偏高就直接施作ASF，則會在ASF塗膜表面發現起小泡的現象。 |

| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2小時 (25℃) 堅結時間 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 表面阻抗 | ： | < 104 Ω (電壓 = 100V) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.06 ~ 0.1 kg/m2 (2道滾塗用量) AB混合液不可再外加水稀釋 |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 4 kg 裝 固化劑 10 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |