貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

儲水槽內部塗裝材CT-740A/B

一、簡介：

儲水槽內部塗裝材CT-740A/B是由特殊無溶劑、低粘度之環氧樹脂與變性聚胺之硬化劑，所構成兩液型、高強度、符合水質試驗標準之儲水槽內部塗裝材。

CT-740A/B最大特色為常溫硬化、低收縮性、高強度、施作簡便，適合於各種儲水槽、醃製桶內部作為底塗材、玻纖積層樹脂材、面塗材之使用。

二、技術資料：

| 名稱 性狀 | CT-740A | CT-740B |
| --- | --- | --- |
| 外 觀 | 淡黃色透明液態 | 淡黃色透明液態 |
| 成 份 | 環氧樹脂 | 變性聚胺 |
| 黏度〈25℃〉 | 1000~3000cps | 1000~3000cps |
| 配比〈重量比〉 | 20 | 10 |
| 膠 化 時 間 | 50~70min〈150g/25℃〉 |  |
| 硬化條件〈25℃〉 | 12hrs |  |
| 濁度 | 0.5度以下 | JWWA K135 |
| 色度 | 1度以下 | JWWA K135 |
| 高錳酸鉀消耗量 | 0.3 ppm | JWWA K135 |
| 殘留鹽素量 | 0.7 ppm | JWWA K135 |
| 臭氣 | 無異常 | JWWA K135 |
| 異味 | 無異常 | JWWA K135 |
| 游離氰酸 | 0 ppm | JWWA K135 |
| 游離酚 | 0 ppm | JWWA K135 |
| 游離胺 | 0 ppm | JWWA K135 |
| 壓縮屈服強度 | 840kgf/cm2 | ### JIS K6911 |
| 彎曲強度 | 830kgf/cm2 | ### JIS K6911 |
| 拉伸強度 | 570kgf/cm2 | ### JIS K6911 |
| 硬度(Shore D) | 75 | ### ASTM D2240 |

三、儲存：

１、材料應儲存於室內之場所。

２、若儲存於戶外之場所，應加蓋帆布保護，勿讓鐵桶生銹及材料進水。

３、嚴禁與火源接近。

４、保存期限一年。