| 說 明 | ： | 透明面塗接著底劑CT-810可以幫助透明面塗與有色面塗的接著能力，並增加透明面塗完成面的平坦性質，例如CT-700、CT-725、CT-730與CT-735。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 溶劑型、施工簡單。 - 塗膜乾燥速度快。 |
| 用 途 | ： | 透明面塗施作前的接著底劑。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (CT-810A)：無色液體 固化劑 (CT-810B)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 8：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 使用滾筒滾塗一道。 |
| 可使用時間 | ： | ~ 60分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 ~ 4小時 (25℃) 堅結時間 ~ 8小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.05 ~ 0.1 kg/m2 (滾塗一道) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 16 kg 裝 固化劑 2 kg 裝 |

| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| --- | --- | --- |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |