| 說 明 | ： | E-6XX面塗是屬於無溶劑厚塗型環氧地板材料，完成面具有特殊的彩砂展色紋路，適用於一般或是裝飾用無縫地板。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 無縫、平滑、防塵、易清潔特性。 - 施工容易、流平性佳。 - 耐磨、耐衝擊，具有優良的物理強度。 - 特殊的表面展色紋路。 |
| 用 途 | ： | 辦公室、會議室、產品展示間的地板，百貨公司專櫃、商場、大賣場的地板，以及需要特別裝修、裝潢的場地。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (E-6XXA)：各色帶顆粒之液體 (顏色請洽業務人員) 固化劑 (E-6XXB)：無色至淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑：石英砂 ＝ 5：1：1.5~2.5 (重量比) |
| 基層處理 | ： | 在施做E-6XX面塗之前，請先施做1～2道的帶色刮批中塗。 |
| 施 工 方 法 | ： | - 施工前，務必先將主劑攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 一邊攪拌一邊緩慢倒入石英砂，並充分攪拌均勻。 - 使用鏝刀施做。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 16小時 (25℃) 堅結時間 24小時 (25℃) |

| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 建議塗佈量 | ： | 1.8 ~ 2 kg/m2 (鏝塗一道) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 3 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限三個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑、固化劑和石英砂須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |