貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

流展型面塗 EF-A/B

| 說明 | ： | 流展型面塗EF-A/B由無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成二液型地板床材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | ： | GMP藥廠、電子廠、辦公室、醫院、手術房、實驗室、無菌房、食品廠高淨度防塵場所及一般輕、重負荷工廠地板使用 |  |  |
| 特性 | ： | 1、無溶劑厚塗型、高光澤度、色澤多樣 2、接著性良好，不虞破裂 3、防霉、易清潔、易排水 4、耐磨、耐水、耐油脂及一般化學藥品 5、施工迅速、維護容易 |  |  |
| 色相 | ： | 主 劑→可依公會色卡選色 硬化劑→淡黃色液體 |  |  |
| 乾燥時間〈25℃〉 |  |  | ： | 24小時 |
| 可使用時間〈25℃〉 |  |  | ： | 20分鐘 |
| 塗膜厚度 |  |  | ： | 1mm~2mm |
| 建議塗佈量 |  |  | ： | 1kg/m2〈1mm之厚度〉 |
| 重量混合比 |  |  | ： | 主劑：硬化劑=10：3 |
| 包裝量 |  |  | ： | 主 劑 16kg裝 硬化劑 4.8kg裝 |
| 儲藏安定性 |  |  | ： | 保存期限六個月 |
| 施工方法 |  |  | ： | 鏝塗 |
| 注意事項 |  |  | ： | 1、施工中層表附著污物、灰塵、水份須清除乾淨 2、須避免火燭、皮膚接觸、密閉作業 3、主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用 4、混合液請於可用時間內使用完畢 |