貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

玻纖積層中塗 EG-600A/B

| 說明 | ： | 玻纖積層中塗EG-600A/B由環氧樹脂及硬化劑所構成二液型搭配玻纖使用之中層床材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | ： | GMP藥廠、化學廠、食品調理廠、漂染廠、電鍍廠、污水處理廠、游泳池、化糞池、酒槽、排水溝渠等 |  |  |  |  |
| 特性 | ： | 1、耐磨損、耐衝擊、不龜裂、具優異之物理性質及機械強度 2、耐酸鹼及溶劑等化學藥品 3、無縫、防塵、防菌、防霉、防潮 4、高耐震度、高韌度、高抗拉性 |  |  |  |  |
| 色相 | ： | 主 劑→無色透明液體 硬化劑→深褐色液體 |  |  |  |  |
| 乾燥時間〈25℃〉 | ： | 12小時 |  |  |  |  |
| 可使用時間〈25℃〉 | ： | 30分鐘 |  |  |  |  |
| 塗膜厚度 | ： | 一層玻纖厚度 |  |  |  |  |
| 建議塗佈量 | ： | 1.2kg/m2〈一層玻纖層用量，可依狀況設計1~6層之玻纖層〉 |  |  |  |  |
| 重量混合比 | ： | 主劑：硬化劑=3：1 |  |  |  |  |
| 物理強度 〈七天養生〉 含一層玻纖層 | ： | 抗壓屈服強度 kgf/cm2 | 抗拉強度 kgf/cm2 | 抗彎強度 kgf/cm2 | 硬 度 Shore D | HTD ℃ |
|  |  | 1000 | 900 | 1300 | 83 | 48 |
| 包裝量 | ： | 主 劑15kg裝 硬化劑 5kg裝 |  |  |  |  |
| 儲藏安定性 | ： | 保存期限六個月 |  |  |  |  |
| 施工方法 | ： | 滾塗 |  |  |  |  |
| 注意事項 | ： | 1、施工面不可有油漬、砂粒、灰塵等污物需清除，滲水情形 需先作防漏處理後，方可施工 2、須避免火燭、皮膚接觸、密閉作業 3、主、硬劑須按規定比例均勻調合後，再塗佈玻纖表面，最 後以脫泡滾輪壓實 |  |  |  |  |