| 說 明 | ： | EM-210是由環氧樹脂與固化劑，組成雙組份環氧中塗，屬於價格低廉的流展砂漿中塗。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 合適的可使用時間，塗膜堅結時間快。 - 塗膜具有韌性，與底材接著性佳。 - 耐磨、耐衝擊，具有優良的物理強度。 |
| 用 途 | ： | 工廠、藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室、走道、倉庫、舊的環氧地面整修。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (EM-210A)：無色透明液體 固化劑 (EM-210B)：黃褐色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 2：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 外加適量的石英砂，充分攪拌均勻。 - 使用鋸齒鏝刀。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 6小時 (25℃) 堅結時間 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.5 kg/m2 +1.7 kg砂 (1mm厚度) |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 20 kg 裝 固化劑 10 kg 裝 |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |