| 說 明 | ： | EM-500是由環氧樹脂與固化劑，配合填料及顏料混練而成的雙組份環氧中塗，適合加砂加粉批刮或當流展中塗使用。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 合適的可使用時間，塗膜堅結時間快。 - 塗膜具有韌性，與底材接著性佳。 - 耐磨、耐衝擊，具有優良的物理強度。 |
| 用 途 | ： | 工廠、藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室、走道、倉庫、舊的環氧地面整修。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (EM-500A)：乳白色及各色液體 固化劑 (EM-500B)：黃褐色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 5：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 施工前，先將主劑攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 外加適量的石英砂或石英粉，充分攪拌均勻。 - 當刮批層時使用平板鏝刀刮批。 - 當流展中塗時使用鋸齒鏝刀施作。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 6小時 (25℃) 堅結時間 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.05 ~ 0.15 kg/m2 (刮批一道) 1.0 kg/m2 +0.8 kg砂 (1mm厚度) |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 20 kg 裝 固化劑 4 kg 裝 |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |