| 說 明 | ： | EP-11屬於溶劑型環氧樹脂系統，主要適用於地坪施工的底塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 含有溶劑成份。 - 塗膜成膜性佳。 - 與混凝土附著力好。 - 良好的機械強度、耐水性佳。 |
| 用 途 | ： | - 一般及乾燥混凝土地面適用，具有增加水泥面與中塗層床材之附著力。 - 不適用於含水率較高的混凝土。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (EP-11A)：無色低黏度液體 固化劑 (EP-11B)：紅棕色低黏度液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 2：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 以滾筒塗佈。 |
| 可使用時間 | ： | 60分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2小時 (25℃) 堅結時間 4小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.08~0.12 kg/m2 (一道滾塗) |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 16 kg 裝 固化劑 8 kg 裝 |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |