| 說 明 | ： | 裂縫灌注劑ET-622是由無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成的兩液型結構修補、裂縫灌注劑；適用於低壓低速連續注入方式或高壓連續注入方式將修補材料確實注入裂縫內部。 ET-622性質與ET-621相反，具有良好的疏水性，不容易被水乳化，故適合潮濕面或水中硬化。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 不含溶劑。 - 混合液具有較長的可使用時間。 - 硬化收縮率小。 - 具有良好的疏水性。 - 具有較高的物理強度、良好的抗化性。 - 對混凝土有良好的接著強度。 - 不透水，耐久性佳。 |
| 用 途 | ： | 裂縫灌注修補用、混凝土內部蜂巢之填補。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (ET-622A)：無色混濁液體 硬化劑 (ET-622B)：紅棕色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：硬化劑 ＝ 2：1 (重量比) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 20 kg 裝 硬化劑 10 kg 裝 |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與硬化劑依重量配合比例混合，以手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。 - 以低壓低速連續注入方式將混合液確實注入裂縫內部。 - 或用空壓機將材料注入裂縫內部。 - 混合液必須在可使用時間內使用完畢。 |
| 可使用時間 | ： | 60分鐘 (25℃) |

| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 16 小時 (25℃) 堅結時間 24 小時 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限12個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與硬化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |