| 說 明 | ： | ET-806是屬於雙組份環氧填縫材料，具有良好的防垂流性質，適用於瓷磚的填縫。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 良好的作業性。 - 可以用水抺平。 - 良好的接著性與防水性。 - 對於濕潤面混凝土的接著性佳。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (ET-806A)：白色膏狀 固化劑 (ET-806B)：乳黃色膏狀 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 1：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 以刮刀充分壓填並整平。 - 使用海綿沾水抺平。 |
| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 堅結時間 24小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 4 kg 裝 固化劑 4 kg 裝 |

| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| --- | --- | --- |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |