貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

輕質砂漿ET-808A/B

| 說 明： | 輕質砂漿ET-808A/B由特殊無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成雙組份結構修補用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途： | 適用於倒吊面及垂直面使用 |  |  |
| 特 性： | 1.黏著力強、耐衝擊性、耐磨損、抗酸鹼性優 2.比重輕、施作性優、硬化後收縮係數小 3.不透水、耐久性佳 |  |  |
| 規 格： | 名稱 性狀 | ET-808A | ET-808B |
|  | 外 觀 | 灰 白 色 | 灰 黑 色 |
|  | 成 份 | 環氧樹脂 | 變性聚胺 |
|  | 黏 度 | 黏 土 狀 |  |
|  | 配比〈重量比〉 | 100 | 50 |
|  | 混 合 比 重 | 0.8 |  |
|  | 可 使 用 時 間 | 30min〈100g/25℃〉 |  |
|  | 硬化條件〈25℃〉 | 12hrs |  |
| 物理強度： | 試驗項目 | 試驗結果 | 試驗方法 |
|  | 抗 壓 強 度 | 270kgf/cm2 | JIS K6911 |
|  | 抗 曲 強 度 | 150kgf/cm2 | JIS K6911 |
|  | 抗 拉 強 度 | 60kgf/cm2 | JIS K6911 |
| 包 裝 量： | 主 劑10kg裝 硬化劑10kg裝 |  |  |