| 說明 | ： | 固化劑H049為變性脂肪族氧樹脂固化劑，可防止高濕度下胺和濕氣產生白樺現象，硬度良好，並具有高光澤性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | ： | - 低黏度 - 良好操作時間 - 高濕固化性良好 - 塗膜光澤度高 |  |  |
| 一般性質 | ： | 色相 | ＜3 (加氏測法) |  |
|  |  | 比重(25℃) | 0.96~1.02 |  |
|  |  | 黏度 | 300~500 (25℃/cps) |  |
|  |  | 胺價 | 320~360 (mgKOH/g) |  |
|  |  | 添加量 | 50 phr |  |
|  |  | 膠化時間 | 30~40 min (100g/25℃) |  |
| 物理性質 | ： | 環氧樹脂R140 | 100 份 | 100 份 |
|  |  | 固化劑 H049 | 50 份 |  |
|  |  | 固化條件 | 室溫7天 |  |
|  |  | 硬度 | 83 (shoreD) |  |
|  |  | 抗伸強度 | 540 kgf/cm2 |  |
|  |  | 壓縮強度 | 900 kgf/cm2 |  |
| 用途 | ： | 1) 土木建築用地床(樹脂砂漿、自流平面塗) 2) 電子封膠灌注 3) 含浸積層 |  |  |