| 說 明 | ： | NES-3A/3B屬於高固形份環氧薄塗系統，主劑含有特殊的止滑骨材，適用於地坪施工的止滑面塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |
| 用 途 | ： | 食品廠、走道、停車場，需要止滑效果的場地使用。 |
| 特 性 | ： | 1) 塗膜具有粗糙的表面，可以達到止滑功能。 2) 與撒砂工法比較，塗膜表面較容易清潔。 3) 塗膜具有較低的光澤度。 4) 塗膜具有良好的機械強度、耐磨性與耐水性。 |
| 重量配合比 | ： | 主劑(NES-3A)：固化劑(NES-3B)＝4.15：1 |
| 基 本 性 質 | ： | 1) 可使用時間 30分鐘 2) 指觸乾燥時間 8小時 3) 塗裝間隔 12小時 |
| 施 工 方 法 | ： | 以滾筒塗佈一遍，塗佈時滾筒需將材料稍微攪拌。 |
| 塗 佈 量 | ： | 0.15 kg/m2 (一道塗佈量) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 16.6 kg 裝 固化劑 4kg 裝 |
| 注 意 事 項 | ： | 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2) 施工場所須避免火源以及密閉作業。 3) 主劑、固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 4) 混合液請於可使用時間內使用完畢。 5) 施工人員應避免皮膚與眼睛接觸到化學藥品，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適則必須求助於醫生。 |