| 說 明 | ： | 溶劑型恆溫漆NGS-7是屬於二液型聚氨酯薄塗系統，主要適用於金屬彩鋼板的隔熱效果的塗裝。 對於已經嚴重鏽蝕的金屬屋頂而不適用水性恆溫漆NG-200的場合，NGS-7是最佳的替代方案。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 塗膜具有紫外線抵抗、耐黃變的特性。 - 快速固化，良好的化學抵抗。 - 與金屬彩鋼板的附著力佳。 - 低粘污性，塗膜表面容易清潔。 - 固化養生之後塗膜基本上無毒，對人體無害。 |  |
| 用 途 | ： | 各種建物的鐵皮屋、浪板、鋼板、水泥牆、貨櫃屋的外表塗裝，具有恆溫的功效。 可以防止建物大量熱吸收或室內熱散失，形成斷熱隔離層，節省冷氣或暖氣的消耗成本。 |  |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (NGS-7A)：白色液體 固化劑 (NGS-7B)：淡黃色液體 |  |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 7：1 (重量比) |  |
| 可使用時間 | ： | (25℃) | ～25分鐘 |
|  |  | (20℃) | ～35分鐘 |
|  |  | (12℃) | ～50分鐘 |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑使用前先以手持式電動攪拌機攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依重量配合比秤重，以手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。 - 必要時，混合液以二甲苯或醋酸丁酯稀釋。 - 施工工法以無氣噴塗、空氣噴塗或滾輪塗布。 - 噴塗時，施工人員必須配戴空氣過濾器 (防毒面具)、安全眼鏡以及防護手套。 |  |

| 施工注意事項 | ： | NGS-7是二液型聚氨酯薄塗系統，因此施工時請特別注意溫度及濕度的要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) 基材表面溫度 |  | 12℃～25℃之間 |  |
|  |  | 2) 材料料溫 |  | 15℃～25℃ |  |
|  |  | 3) 最高相對濕度 | ＞25℃ 12℃ | 85% 以下 75% 以下 |  |
|  |  | 4) 塗裝間隔 | (25℃) | 最少4小時 最多36小時 |  |
|  |  |  | (20℃) |  | 最少8小時 最多48小時 |
|  |  |  | (12℃) |  | 最少16小時 最多72小時 |
|  |  | 5) 可行走時間 | (25℃) |  | 10小時 |
|  |  |  | (20℃) |  | 12小時 |
|  |  |  | (12℃) |  | 24小時 |
| 建議塗佈量 | ： | 0.1～0.15 kg/m2 ，可以塗裝兩道以加強效果。 |  |  |  |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 7 kg 裝 固化劑 1 kg 裝 |  |  |  |
| 儲存安定性 | ： | 未經使用的包裝桶儲存在乾燥環境以及溫度在15℃～25℃之間，可以保存6個月。 儲存溫度低於15℃以下可能會發生結晶現象。 |  |  |  |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 固化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |  |  |  |