| 說 明 | ： | PER(透明)是由耐候性樹脂與填料所組成的三組份地坪塗料，其塗膜具有低光澤度的效果，高抗劃傷性、耐磨耐刮，並且耐水性佳、耐候性優。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 塗膜具有微微的粗糙面，具有防滑效果。 - 較低的塗膜光澤度。 - 極高的抗劃傷性，耐磨耐刮。 - 極好的耐磨耗性質，以及極好的耐候性質。 - 良好的耐冷熱衝擊性質。 |
| 用 途 | ： | 一般環氧地坪的表面塗裝，提高地坪的抗劃傷性，以及耐磨耐刮性。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (PER-A)：透明黏稠液體 固化劑 (PER-B(透明))：稍微混濁液體 粉 劑 (PER-C)：白色粉體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑：粉劑 ＝ 5：1：3 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 混合之前先將固化劑搖晃均勻。 - 主劑、固化劑與粉劑依照配合比例充分攪拌均勻，攪拌時間約需2分鐘。 - 攪拌速度不要太快，儘量不要帶入太多的氣泡。 - 施工時，先以橡皮刮板將混合材料均勻塗佈在基材表面，再以短毛滾筒塗佈一遍。 - 注意混合液的可使用時間。 - 塗佈建議1~2道，一道塗佈量不宜太厚，第二道的塗裝間隔以12~24小時為宜，視施工溫度而定。 - 合適的施工溫度為10~30℃，施工濕度不能高於80%，基材的表面溫度需高於露點3℃以上。 - 主劑PER-A打開之後務必全部用完，不可儲存。 |

| 可使用時間 | ： | 15分鐘 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 6小時 (25℃) 實乾時間 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 5天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 0.1~ 0.15 kg/m2 (一道塗佈用量) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 3.0 kg 裝 固化劑 0.6 kg 裝 粉 劑 1.8 kg 裝 一組包裝量為5.4 kg |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑、固化劑與粉劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |