| 說 明 | ： | PUC是屬於二液型聚氨酯薄塗系統，係由精選的耐候型樹脂與顏料混練，藉由聚異氰酸酯固化而成塗膜，適用施作於需要耐候要求的保護塗層。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 1)塗膜具有紫外線抵抗、耐黃變的特性。 2)快速固化，良好的化學抵抗。 3)具有高光澤度、高度耐磨損性的塗膜表面。 4)低粘污性，塗膜表面容易清潔。 5)固化養生之後塗膜基本上無毒，對人體無害。 |  |  |
| 用 途 | ： | 1)適用在鋼構物、橋樑、混凝土的保護塗料。 2)施作在環氧面塗的表面上，可以保護環氧面塗的耐磨性質與耐候性質。 |  |  |
| 重量配合比 | ： | 主劑(A)：固化劑(B)＝7：1 |  |  |
| 基 本 性 質 | ： | 1)混合黏度 | (23℃) | 100～200 cps |
|  |  | 2)混合比重 | (23℃) | ～1.3 g/cm3 |
|  |  | 3)可使用時間 | (12℃) | ～50分鐘 |
|  |  |  | (23℃) | ～45分鐘 |
|  |  |  | (25℃) | ～30分鐘 |
| 施工時 注意事項 | ： | 1)基材表面溫度 |  | 12℃～25℃之間 |
|  |  | 2)材料溫度 |  | 15℃～25℃ |
|  |  | 3)最高相對濕度 |  | 75% 以下 |
|  |  | 4)塗布間隔 | (12℃) | 最少48小時 最多72小時 |
|  |  |  | (23℃) | 最少16小時 最多48小時 |
|  |  |  | (25℃) | 最少8小時 最多36小時 |
|  |  | 5)可行走時間 | (12℃/23℃/25℃) 24小時/16小時/16小時 |  |
|  |  | 6)可重壓時間 | (12℃/23℃/25℃) 96小時/48小時/48小時 |  |
|  |  | 7)可耐化學藥品 | (12℃/23℃/25℃) 7天/5天/4天 |  |

| 施 工 方 法 | ： | 滾輪塗布。 |
| --- | --- | --- |
| 塗 布 量 | ： | 0.1～0.15 kg/m2 。 |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 7 kg 裝 固化劑 1 kg 裝 |
| 儲存期限 | ： | 1)未經使用的包裝桶儲存在乾燥環境以及溫度在15℃～25℃之間，可以保存6個月。 2)儲存溫度低於15℃以下可能會發生結晶現象。 3)固化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。 |
| 注 意 事 項 | ： | 1)施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2)主劑、固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 3)混合液請於可使用時間內使用完畢。 4)施工場所必須通風良好。 5)施工人員應避免皮膚與眼睛接觸到化學藥品，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，眼睛如仍感覺不適則必須求助於醫生。 |