| 說 明 | ： | T-132為雙組份之室溫固化型環氧樹脂系統，配合玻纖蓆被覆於混凝土、金屬或木材表面，被覆層為一種防水性極佳的複合材料。 T-132防水材具有獨特的軟度，加上適當的施工技術，必能得到優異的防水效果。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | 1) 硬化收縮性極小。 2) 良好的伸長率。 3) 耐水性優良。 4) 對混凝土及多種材料有極優異的接著效果。 |
| 用 途 | ： | 1) 一般屋頂的防水。 2) 地基連續壁的防水。 3) 園藝盆栽的防根刺效果。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 T-132A：乳白色液體 固化劑 T-132B：黑色液體 固化劑 T-132B(白)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 1：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | 1) 施工前，先將主劑攪拌均勻。 2) 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 3) 以滾筒塗佈在玻纖蓆上。 4) 再以黑毛脫泡滾輪消泡及整平，加強玻纖蓆與素地確實附著。 |

| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 堅結時間 24小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 1.2 kg/m2 (一道滾塗) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 20 kg 裝 固化劑 20 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限一年。 |
| 注 意 事 項 | ： | 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 2) 施工場所須避免火源以及密閉作業。 3) 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 4) 混合液請於可使用時間內使用完畢。 5) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料， 若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗， 若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |