| 說 明 | ： | WAE是由具有耐候性與耐化性填枓與樹脂所組成的雙組份水性環氧壁漆。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性材料，低氣味，低VOC含量。 - 混合液的可使用時間長。 - 塗膜的遮蔽力佳。 - 具有優良的耐候性，不易粉化。 - 塗膜具有易清潔的特性。 |
| 用 途 | ： | 工廠、藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室之室內及水泥結構物與鋼材的保護用漆。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (WAE-A)：白色乳液。 固化劑 (WEA-B)：白色乳液。 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 11：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 施工前，先分別將主劑與固化劑攪拌均勻。 - WAE混合液的黏度比較稠，施工前可以依據需要外加水稀釋，水的外加量約為混合液的0~5%。 - 操作步驟：將主劑與固化劑依重量比秤重，以手持式電動攪拌機攪拌約2~3分鐘，使混合液充分攪拌均勻，再加入外加水攪拌約1分鐘。 - 使用滾筒塗佈。 |
| 可使用時間 | ： | 約12小時 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 2小時以內 (25℃) 堅結時間 10小時以內 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 14天 (25℃) |

| 建議塗佈量 | ： | ~ 0.2 kg/m2 (二道塗佈量) |
| --- | --- | --- |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 17.6 kg 裝 固化劑 1.6 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 被塗物表面附著的水份、灰塵、污染物、鐵锈及腐蝕性物質必須清除乾淨。 - 大氣相對濕度在85%以上，應避免施工。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |