| 說 明 | ： | WP-22是由環氧樹脂與水性變性胺所組成的雙組份水性環氧樹脂地坪塗料，使用於混凝土基層上打底。 |
| --- | --- | --- |

| 特 性 | ： | - 以水為稀釋劑。 - 施工過程中無惡臭溶劑味。 - 可使用時間長。 - 與混凝土接著強度高。 - 具有透水性質，不易受水壓影響而鼓起。 |
| --- | --- | --- |

| 用 途 | ： | - 反潮地面、高濕作業區、地下室地面與牆面的塗裝。 - 食品廠、工業廠房、電子廠等需要防起砂的地坪場所。 |
| --- | --- | --- |

| 基本性狀 | ： | 主 劑 (WP-22A)：透明黏稠液體 固化劑 (WP-22B)：淡黃色混濁液體 |
| --- | --- | --- |

| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑：水 ＝ 1：1：2 (重量比) |
| --- | --- | --- |

| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比攪拌均勻，攪拌時間約需3分鐘。 - AB混合液再加入水稀釋，攪拌時間約需2分鐘，以滾筒塗佈一道。 - 因為是水性材料，當施工溫度低於10℃，大氣濕度高於80%時，不可以施工。 - 施工場所須避免密閉作業，以能通風除濕為主，如此塗膜中的水分才能儘早揮發掉。 |
| --- | --- | --- |

| 可使用時間 | ： | 60分鐘 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) 塗裝間隔 24小時 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 建議塗佈量 | ： | 0.2 kg/m2 |
| --- | --- | --- |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 15 kg 裝 |
| --- | --- | --- |

| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| --- | --- | --- |

| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |
| --- | --- | --- |