# 貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

水性地坪塗料

WP-33

說 明 ： WP-33 是由環氧樹脂與水性變性胺所組成的雙組份水性環氧樹脂地坪塗料，使用於混凝土基層上打底。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特 |  |  | 性 ： | 1) | 以水為稀釋劑。 |
|  |  |  |  | 2) | 施工過程中無惡臭溶劑味。 |
|  |  |  |  | 3) | 可使用時間長。 |
|  |  |  |  | 4) | 與混凝土接著強度高。 |
|  |  |  |  | 5) | 具有透水性質，不易受水壓影響而鼓起。 |
| 用 |  |  | 途 ： | 1) | 反潮地面、高濕作業區、地下室地面與牆面的塗裝。 |
|  |  |  |  | 2) | 食品廠、工業廠房、電子廠等需要防起砂的地坪場所。 |
| 基 | 本 | 性 | 狀 ： | 主 | 劑 (WP-33A)：乳白色混濁液體 |

固化劑 (WP-33B)：淡黃色混濁液體建 議 配 合 比 ： 主劑：固化劑 ＝ 1：1 (重量比)

包 裝 量 ： 主 劑 15 kg 裝

固化劑 15 kg 裝

施 工 方 法 ： 1) 使用前，主劑與固化劑先攪拌均勻。

1. 主劑與固化劑依重量配合比攪拌均勻，攪拌時間約需 3 分鐘。
2. 不需要外加水稀釋
3. 以滾筒塗佈一道。

施 工 條 件 ： 1) 合適施工的基層表面溫度為 10~30℃，施工的環境溫度為

及 限 制

10~30℃，施工的空氣濕度為 75%以下，並且在固化過程中，環境溫度不得低於 10℃。

1. 基層的表面溫度必須高於露點 3℃以上，以降低冷凝風險!
2. 保持施工場所的通風。

# 貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

水性地坪塗料

WP-33

可 使 用 時 間 ： 20 分鐘 (25℃)

乾 燥 時 間 ： 指觸時間 12 小時 (25℃)

塗裝間隔 24 小時 (25℃)

完全固化時間 ： 7 天 (25℃)

建 議 塗 佈 量 ： 0.05 ~ 0.1 kg/m2

儲 存 安 定 性 ： 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。

注 意 事 項 ： 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

* 1. 施工場所須避免火源以及密閉作業。
	2. 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。
	3. 混合液請於可使用時間內使用完畢。
	4. 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心 濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。