| 說 明 | ： | 水性環氧面塗WRT是由環氧樹脂與水性固化劑所組成，主要適用於地坪施工的面塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |

| 特 性 | ： | - 水性材料，低VOC排放。 - 與中塗層的接著性高。 - 塗膜具有低光澤度的效果。 - 塗膜具有良好的耐磨性。 |
| --- | --- | --- |

| 用 途 | ： | 電子廠、藥廠、食品廠及室內停車場需要無縫地板之場所。 不允許使用溶劑稀釋的施工場地。 |
| --- | --- | --- |

| 基本性狀 | ： | 主 劑 (WRT-A)：各色液體 (顏色有限) 固化劑 (WRT-B)：乳黃色液體 |
| --- | --- | --- |

| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑：水 ＝ 5：15：1 (重量比) |
| --- | --- | --- |

| 施 工 方 法 | ： | - 使用前，主劑與固化劑分別先攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依照配合比例充分攪拌均勻，攪拌時間約需2分鐘。 - 再加入外加的水稀釋，攪拌時間約需1分鐘。 - 不可以主劑、固化劑、水，三組份一起攪拌。 - 施工時以滾筒塗佈二道。 - 因為是水性材料，當施工溫度低於10℃時或濕度高於85%時，不可以施工。 - 塗膜乾燥期間需要強制通風。 |
| --- | --- | --- |

| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| --- | --- | --- |

| 建議塗佈量 | ： | ~ 0.24 kg/m2 (二道用量) |
| --- | --- | --- |

| 包 裝 量 | ： | 主 劑 5 kg 裝 固化劑 15 kg 裝 |
| --- | --- | --- |

| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| --- | --- | --- |

| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |
| --- | --- | --- |