# 貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

地板材料說明

水性環氧面塗

WST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 說 明 | ： | WST 是由環氧樹脂與水性固化劑所組成的水性環氧面塗，主要適用於地坪施工的面塗塗佈。 |
| 特 性 | ： | 1. 水性材料，低 VOC 排放。
2. 與中塗層的接著性高。
3. 塗膜具有低光澤度的效果。
4. 塗膜具有良好的耐磨性。
 |
| 用 途 | ： | 電子廠、藥廠、食品廠及室內停車場需要無縫地板之場所。不允許使用溶劑稀釋的施工場地。 |
| 基 本 性 狀 | ： | 主 劑 (WST-A)：乳白色液體固化劑 (WST-B)：灰色或彩綠色液體只有 2 色系可以選擇 |
| 建 議 配 合 比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 1：2.5 (重量比) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 6 kg 裝固化劑 15 kg 裝 |
| 施 工 方 法 | ： | 1. 使用前，固化劑先攪拌均勻。
2. 主劑與固化劑依照配合比例充分攪拌均勻，攪拌時間約需 3

分鐘。1. 不需要外加水稀釋。
2. 施工時以滾筒塗佈二道。
 |
| 施 工 條 件及 限 制 | ： | 1. 合適施工的基層表面溫度為 10~30℃，施工的環境溫度為10~30℃，施工的空氣濕度為 75%以下，並且在固化過程中，環境溫度不得低於 10℃。
2. 基層的表面溫度必須高於露點 3℃以上，以降低冷凝風險!
3. 保持施工場所的通風。
 |

# 貴 宏 興 業 股 份 有 限 公 司

GUI-HONG INDUSTRIAL CO., LTD.

地板材料說明

水性環氧面塗

WST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可 使 用 時 間 | ： | 20 分鐘 (25℃) |
| 乾 燥 時 間 | ： | 指觸時間 12 小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7 天 (25℃) |
| 建 議 塗 佈 量 | ： | ~ 0.2 kg/m2 (二道用量) |
| 儲 存 安 定 性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | 1. 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。
2. 施工場所須避免火源以及密閉作業。
3. 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。
4. 混合液請於可使用時間內使用完畢。
5. 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍

感覺不適時，則必須求助於醫生。 |